法兰球阀技术要求

一、物资名称：法兰球阀

二、规格型号：DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN300

三、执行标准：（执行现行版本标准）

1、GB/T12237-2007   石油、石化及相关工业用的钢制球阀

2、GB/T12221-2005   金属阀门 结构长度

3、GB/T9124.1-2019  钢制管法兰 第一部分：PN系列

四、技术要求：

1、外观：法兰球阀表面、法兰口以及内部应光洁，不得有划痕、剥落、碰伤等缺陷，并耐工作介质及油浸蚀，紧固件不松动，铭牌应清晰，不应有翘脚和脱落；

2、工作压力：1.6MPa 、2.5MPa

3、适用温度：-29℃—50℃

4、阀体：采用铸件，材质WCB

5、阀杆、球体、阀座材质：铬-镍不锈钢

6、密封面、填料：聚四氟乙烯

7、手柄或手轮:采用碳素钢铸件,DN150以下采用手柄,DN150(含)以上采用手轮。

8、球体为实心球，球体通道应是圆形，通径，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道在同一轴线上；

9、DN15O以下采用浮动球阀门（二片式），DN150（含DN150）以上口径采用固定球阀门。

10、阀门应设计防静电结构，重量达到国家标准规定。

五、其他要求：

1、厂家提供生产许可资质及提供东北三省的业绩，并每批次或提供材质单、质量证明书。

2、提供售后服务的承诺时间。

吉林省华生燃气集团有限公司

2021年5月13日