#### 国内外铜及铜合金牌号对照表

| 类别 | 中国 | 美国 | 英国 | 西德 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB | ASTM | CDA | BS | DIN | 数字系统 | JIS |
| 纯铜 | T2 | C11000 | 110 | C102 | ECu-58 | 2.0090 | C1100 |
| 无氧铜 | TU1 | C10200 | 102 | C103 | OF-Cu | 2.0040 | C1020 |
| 磷脱 氧铜 | TP1 TP2 | C12000 C12100 C12200 | - 122 | C106 - | SW-Cu SF-Cu - | 2.0076 2.0090 - | C1201 C1220 - |
| 含银 纯铜 | TAg0.08 TAg0.1 | C13000 C12900 | 130 - | C101 - | CuAg0.1 - | - - | C1271 pp - |
| 普 通 黄 铜 | H96 H90 H85 H80 H70 H68A H68 H65 H63 H62 H60 | C21000 C22000 C23000 C23000 C24000 C26000 C26100 - C26200 C26800 C27000 C27400 C27200 C28000 C28000 | 210 220 230 240 260 - - 268 270 272 280 280 | CZ125 CZ101 CZ102 CZ103 CZ106 CZ126 - - CZ107 CZ108 - CZ109 | CuZn5 CuZn10 CuZn15 CuZn20 CuZn30 - - CuZn33 CuZn36 CuZn37 CuZn40 CuZn40 | 2.0220 2.0230 2.0240 2.0250 2.0265 - - 2.0280 2.0335 2.0321 2.0360 | C2100 C2200 C2300 C2400 C2600 - - C2680 C2700 C2720 C2800 C2801 |
| 铅 黄 铜 | HPb63-3 HPb63-0.1 HPb60-2 HPb59-2 HPb59-1 HPb58-2.5 | C34500 C34700 C34900 C36000 C35300 C37800 C38000 | 345 347 - - - - - | CZ119 CZ124 - CZ120 - CZ122 CZ121 | CuZn36pb1.5 CuZn36pb3 CuZn37pb0.5- - CuZn39pb2 CuZn39pb3 | 2.0331 2.0332 - 2.0380 2.0401 | C3560 - C3713 C3604 C3771 C3710 C3603 |